...      .                               .

tel. 0 56 / 46 874 00

46 874 01

fax. 0 56 / 46 812 27

SUPERPLAST

Mokre 102

86-300 Grudziądz

Zakład Produkcyjny LISIE KĄTY

NIP: 876-142 -78 -22

e-mail: info@superplast.pl              www.superplast.pl

POLISTYREN  niski udar    kolor: naturalny

Dane fizykochemiczne:

| Charakterystyka | Metoda testowa | Jednostki | Wartości |
| --- | --- | --- | --- |
| Kolor i forma |  |  | Cylindryczne granulki 3 x 4 mm |
| Gęstość | ISO 1183 | g/cm3 | 1.03 - 1.05 |
| Masowy wskaźnik płynięcia | ISO 1133 (200 °C, 5 kg) | g/10 min | > 12 |
| Temperatura mięknięcia według Vicata | PN-93/C-89024 (ISO 306) (50 N, 50°C/h) | °C | min 85 |
| Udarność z karbem według Charpy | PN-81/C-89029 (ISO 179) | kJ/m2 | min 2,3 |
| Naprężenie rozciągające przy zerwaniu (5 mm/min) | PN-EN ISO 527 | MPa | min 35,0 |
| Wydłużenie względne przy zerwaniu (5 mm/min) | PN-EN ISO 527 | % | min 7,0 |
| Zawartość popiołu Ash content | BS2782 Pt.4 Metoda 454 A | % | < 2,5 |
| Filtracja do wtrysku | Pakiet 2 x 250 µm |  |  |

Opakowanie: big-bagi na palecie lub oktabina na palecie.

Ilość: 24  tony netto na samochód.

Pomiary wykonywano na reprezentatywnych próbkach. Stopień przydatności granulatów w produkcji pozostaje do oceny odbiorcy i powinien każdorazowo być oceniony poprzez zastosowanie tych granulatów w konkretnych wyrobach.